TRANSLUCIDE 50 MICRONS

# Text boxes

650

Film adhésif de haute performance en polycarbonate polymère acrylique teinté ; il  transforme le vitrage en verre dépoli, assurant ainsi l’intimité et formant un écran anti-reflets.

Largeur du rouleau : 1,52m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Le film Translucide permet de se protéger des regards indiscrets tout en conservant la lumière. Il peut également être découpé puis appliqué en bandes, carrés ou autres motifs géométriques ou artistiques.

Le film Translucide est le plus souvent utilisé en cloisonnement intérieur ou en préservation de l’intimité.

DÉCORATION & OCCULTATION

Épaisseur en microns			  50

Transmission U V				<1 %

Transmission de la lumière visible 		 65 %

Réflexion de la lumière visible (int.)	27 %

Réflexion de la lumière visible (ext.)	25 %

Transmission de l’énergie solaire		59 %

Réflexion de l’énergie solaire		19 %

Absorption de l’énergie solaire		22 %

Énergie solaire rejetée			33 %

Facteur solaire absolu			67 %

Facteur solaire relatif			78 %

Coefficient U (W/m².K)			5,79

Émissivité				0,87

Ce film est également disponible en version :

- Blanc Opaque

- Translucide Lexan 75 Microns

- Noir Opaque

AGREMENTS :

Réaction au feu : Classement M1 N° RA06-0139B

GARANTIES :

Posé dans les règles de l’art, il est garanti 7 ans